**Утверждаю**

**Директор ООО «ВЕРНИСАЖ»**

**Лисина И.С. 2022 г.**

***ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КРАШЕНЫХ ФАСАДОВ***

***И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ***

Требования к качеству крашеных фасадов и декоративных элементов установлены в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»; ГОСТ 20400-2013 «Продукция мебельного производства. Термины и определения».

Качество крашеных фасадов и декоративных элементов должно соответствовать образцам-эталонам, значениям, указанным в техническом каталоге продукции и настоящим требованиям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование дефекта** | **Сторона изделия**  |
| **Лицевая** | **Торец** | **Обратная** **бел. ламинат** | **Обратная** **эмаль** |
| 1 | Геометрические размеры и допуски | Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и  значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах *(размеры измеряют с погрешностью ±1,5 мм.)* |
| 2 | Царапины | Не допускаются см. приложение | Не допускаются см. приложение | Допускаются | Не допускаются см. приложение |
| 3 | Риски | Допускаютсяедва заметныесм. прилож. | Допускаютсясм. прилож. | Допускаются | Допускаютсясм. прилож. |
| 4 | Вмятины диаметромне более 3 мм | Не допускаютсясм. прилож. | Не допускаютсясм. прилож. | Допускаются | Не допускаютсясм. прилож. |
| 5 | Вкрапления под лаком (инородные и т.п. включения),единичные локальные структурные неровности диаметром не более 1,5 мм | Не более 3-х на 0,3 кв.м. | Не более 3-х на 0,3 кв.м. | Допускаются | Не более 5-ти на 0,3 кв.м. |
| 6 | Шагрень, отклонениепо степени шероховатости (\*) | Допускаетсяедва заметнаясм. прилож. | Допускаетсясм. прилож. | Допускается | Допускаетсясм. прилож. |
| 7 | Отслоения краски, лака | Недопускается | Недопускается | - | Недопускается |
| 8 | Соответствие с каталогом RAL, WC, CS, каталоги спецэффектов | 90 – 100%(\*\*) | 90 – 100%(\*\*) | - | 90 – 100% |
| 9 | Сколы на ламинате | - | - | Допускаютсяследыреставрации | -- |
| 10 | Сколы по периметруизделий и по краям паза | Недопускаютсясм. прилож. | Недопускаютсясм. прилож. | Допускаютсяследыреставрации | Недопускаютсясм. прилож |
| 11 | Пылинки, кратеры,пузырьки, проколы | Не более 3-хна 0,3 кв.м. | Допускаются | - | Допускаются |
| 12 | Полировка | - | - | - | - |
| 13 | Наличие загрязненийна деталях | Не допускается |

*Знак «-» означает, что данный параметр не контролируется.*

**\*** *На всех видах фасадов и декоративных элементах внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени / волнистости, обусловленные внутренней структурой МДФ и невозможностью шлифовки (выравнивания) данной поверхности перед полировкой.*

***\*\**** *Оттенок цвета крашеных фасадов под глянцевым лаком может незначительно отличаться от базового оттенка по каталогам RAL, WCP, CS.*

1. ***Общие требования к качеству продукции:***
	1. На лицевой поверхности изделия допускается наличие одновременно не более 3 (трех) видов нормируемых дефектов.
	2. Допускаются незначительные изъяны, царапины волосяного типа, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке скрываемые аксессуарами, днищами ящиков, светильниками или т.д.).
	3. Покоробленность мебельных деталей регламентируется ГОСТ 16371-2014 п.5.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-2014 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию: С/D больше или равно 0,017, где С-толщина изделия, мм; D - диагональ изделия, мм. Если же конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на предприятии технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371-2014 п.5.2.3, не гарантируется.
	4. В декоративных вставках, имитирующих резной декор допускаются шероховатость поверхности (шагрень), вкрапления на поверхности, незначительные царапины и кратеры, нечеткость линий орнамента и незначительные деформации геометрии изделия, не влияющие на физико-математические характеристики изделия. Что обусловлено технологией изготовления данных изделий.
	5. Оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5% в одном заказе и в пределах 25% согласно утвержденному образцу. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
	6. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и посторонних частиц.
	7. ООО «ВЕРНИСАЖ» не несет ответственность за повреждения, возникшие в результате некачественной транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения заказчиком.
	8. В случае дополнительной покупки (дозаказа) конструкция, оттенок, цвет материала, отделка и комплектующие могут отличаться от ранее используемых, за что ООО «ВЕРНИСАЖ» ответственности не несет.
	9. Дефектами не являются:
2. Наличие в элементах мебели особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя;
3. Незначительные отклонения оттенков цвета и рисунка материалов, используемых в составе от предлагаемых образцов;
4. Изменение оттенков в зависимости от различного типа освещения;
5. Потертости мебельного покрытия, возникающие при эксплуатации мебели в местах постоянной ее эксплуатации.
6. ***Метод контроля качества***

По общепринятым в мебельном производстве нормам, качество внешнего вида изделия оценивается визуально, при дневном освещении (без попадания прямых солнечных лучей) или равномерном искусственном свете, идентичному дневному, на расстоянии 50 см под прямым углом к плоскости изделия, без применения увеличительных оптических приборов, в течение 30 секунд. Данные условия оценки качества являются «нормальными», поэтому не выявленные при них дефекты или отклонения могут считаться допустимыми. В данном случае изделие не подлежит замене по гарантии. Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.

***Согласовано:***

Начальник производства А.Ф. Жестков

Мастер ОТК Е.В. Ноздрякова